航空技術學院學報  第十三卷  第一期（民國一○三年）
  航空技術學院學報  第十三卷  第一期  第247－252頁（民國一○三年）

Journal of Air Force Institute of Technology, Vol. 13, No. 1, pp. 247-252, 2014

質子交換膜燃料電池性能及電位場之數值模擬
Numerical Simulation on the Performance and Electric Potentialof
the Proton Exchange Membrane Fuel Cells
蔡錦山1、黃永男2
Chin-Shan Tsai, Yung-Nan Huang
1南榮科技大學工程科技研究所副教授
2南榮科技大學工程科技研究所研究生
1Associate Professor,Graduate School of Engineering Science and Technology
Nan JeonUniversity of Science and Technology
2Postgraduate, Graduate School of Engineering Science and Technology
Nan Jeon University of Science and Technology
摘要
本文主要是以二維多物種傳輸之數值模型，研究流道結構對質子交換膜燃料電池性能及電位場分佈的影響。分析範圍包括陽極、質子交換膜及陰極，所使用之統御方程式為質量及動量守恆方程式、物種守恆方程式及電荷守恆方程式。由數值模擬之結果發現，指叉型質子交換膜燃料電池之性能優於直通式或蛇形流道；各流道結構之傳輸機制主要受對流效應所影響。在質子交換膜燃料電池中，主要之電壓降發生在質子交換膜內；陽極、陰極中之歐姆損失並不明顯；而較高之過電位則出現在陰極。
關鍵字：質子交換膜、電位場、指叉型流道、過電位
Abstract

A two-dimensional numerical model of multi-component mixture transport is presented to study the performance and electric potential distribution in the proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) with various flow fields. The modeled section of the PEMFC consists of an anode, a proton exchange membrane, and a cathode. The model contains the conservation of mass, momentum, species, and charge with electrochemical reactions.The simulation results show that the performance of the PEMFC with interdigitatedchannel is better than those with straight channel or serpentine channel. The convection transport mechanism dominates the mass distribution in the flow fields of the proton exchange membrane fuel cells. The major potential drop occurs across the membrane.  The ohmic losses are very small on both the anode and cathode electrodes.  A high overpotential is found on the cathode electrode.
Keywords:proton exchange membrane, electric potential, interdigitatedchannel, overpotential

一、前言
經濟的發展及人口的增加使得人類對於能源的需求大增，由於現今所使用的能源，無論來自於煤、石油或核能，皆會對環境造成污染，且轉換效率低。開發新能源技術、提高能源轉換效率及降低二氧化碳排放量是目前有關能源研究當務之急，而風能、太陽能、地熱及生質能皆為具有發展潛力的新能源技術。燃料電池可經由電化學反應將燃料化學能轉化成電能，具有低污染、高效率、無噪音及低震動等優點。而質子交換膜燃料電池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)之操作溫度約為80～100℃，因設計簡單、使用壽命長，因此應用範圍極為廣泛[1-2]。
一般質子交換膜燃料電池所使用的雙極板流道結構，主要為直通式流道(straight channel)、蛇形流道(serpentine channel)及指叉型流道(interdigitated channel)[3-4]。有關雙極板流道對質子交換膜燃料電池性能之影響的數值模擬研究相當多，依各學者所採用之物理模型可分為一維[5-6]、二維[7-8]及三維[4、9-10]等模型，其中一維模型雖可快速獲得答案，但精確度不佳；三維模型則可同時模擬平行及垂直流道之反應氣體行為，因此可提升數值模擬結果之精確度，但需較久之運算時間及較佳之電腦性能；而二維物理模型則可同時具有一維模型之計算效能及三維模型高精確度模擬數據之優點。
當電流通過燃料電池時，電極上會發生極化效應(polarization effect)，此效應分別為活化能過電位(activation overpotential)、歐姆過電位(ohmicoverpotential)及離子濃度過電位(concentration overpotential)，燃料電池必須提供能量去克服這些阻抗使電極上的反應能夠持續進行，因此也降低了燃料電池的性能。
在本研究中將以二維多物種傳輸之物理模型，探討、分析直通式或蛇形及指叉型等流道結構，對質子交換膜燃料電池之性能及電位場分佈的影響。
二、PEMFC物理模型
2.1幾何形狀與尺寸
本文所研究之質子交換膜燃料電池，其流道型式為直通式或蛇形流道（圖1）及指叉型流道（圖2），而模擬區域則包括陽極、質子交換膜及陰極三個部分。其中陽極、陰極由氣體流道出入口、集電板、氣體擴散層及觸媒層所組成，為簡化問題，將流道出入口、集電板及觸媒層視為邊界條件。在本研究中質子交換膜燃料電池之幾何尺寸分別為：薄膜厚度0.1mm、觸媒層厚度0.01mm、氣體擴散層厚度0.25mm；直通式或蛇形流道，其流道模擬長度為2mm；指叉型流道之反應氣體流道寬度及流道板肋部寬度皆為0.5mm，如圖1、圖2所示。
2.2基本假設
本文之主要目的為研究流道結構對質子交換膜燃料電池效能及電位場分佈的影響。為了簡化問題的複雜程度，假設：
1. 忽略重力場及磁力場之影響，且流場為穩態之層流流場。
2. 燃料電池之溫度場為均勻分佈。

3. 所有反應物及生成物均為氣體，且為不可壓縮之理想氣體、牛頓流體。

4. 流體的黏滯係數與密度均為常數。

5. 陽極流體為氫氣、水蒸汽；陰極流體為氧氣、水蒸汽、氮氣。
6. 擴散層及質子交換膜為均質、等向之多孔性介質。
7. 質子只能在電解質中傳輸；電子則僅能在固相中傳輸。
2.3統御方程式
分析質子交換膜燃料電池在多孔性介質中之流體流動情形，可以質量及動量守恆方程式描述，如式(1)～式(3)所示：

[image: image1.wmf](

)

u

S

u

=

×

Ñ

v

r






(1)

[image: image2.wmf]p

u

Ñ

-

=

m

k

v






(2)

[image: image3.wmf]å

=

=

N

i

i

i

u

x

M

T

R

p

1

r





(3)
式中
[image: image4.wmf]r

為混合物密度(kg/m3)、
[image: image5.wmf]u

v

為速度向量(m/s)、
[image: image6.wmf]u

S

為平衡觸媒層電化學反應的質量消耗與生成之源項(kg/m3-s)、
[image: image7.wmf]k

為多孔性介質之滲透性(permeability, m2)、
[image: image8.wmf]m

為動黏滯性係數(Pa-s)、
[image: image9.wmf]p

為壓力(Pa)、
[image: image10.wmf]u

R

為通用氣體常數(J/mol-K)、
[image: image11.wmf]T

為燃料電池操作溫度(K)、
[image: image12.wmf]M

為莫耳質量(kg/mol)、
[image: image13.wmf]x

為莫耳分率。
當多孔性介質中發生異種(heterogeneous)化學反應時，其陽極之氫氣及陰極之氧氣的消耗或陽極之水蒸汽生成分佈情形，可以Maxwell-Stefan方程式描述：


[image: image14.wmf](

)

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

Ñ

-

+

Ñ

-

×

Ñ

+

Ñ

×

å

=

N

j

j

j

j

eff

ij

i

i

p

p

x

x

D

u

1

w

rw

w

r

v



[image: image15.wmf]i

R

=








(4)

[image: image16.wmf]5

.

1

4

,

1

.

308

10

282

.

0

2

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

-

T

D

O

H

O


(5)

[image: image17.wmf]5

.

1

4

,

2

.

293

10

220

.

0

2

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

-

T

D

N

O


(6)


[image: image18.wmf]5

.

1

4

,

5

.

307

10

256

.

0

2

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

-

T

D

N

O

H


(7)


[image: image19.wmf]5

.

1

4

,

1

.

307

10

915

.

0

2

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

-

T

D

O

H

H


(8)

[image: image20.wmf]t

e

ij

eff

ij

D

D

=






(9)
式中
[image: image21.wmf]r

為式(3)之混合物密度(kg/m3)、
[image: image22.wmf]u

v

為速度向量(m/s)、
[image: image23.wmf]w

為質量分率、
[image: image24.wmf]x

為莫耳分率、下標
[image: image25.wmf]i

代表流體成份(H2、H2O、O2、N2)、
[image: image26.wmf]R

為源項(kg/m3-s)、
[image: image27.wmf]ij

D

為二元氣體擴散係數(m2/s)（其值與溫度有關[9]，如式(5)～式(8)所示）、
[image: image28.wmf]T

為燃料電池操作溫度(K)、
[image: image29.wmf]e

為多孔性介質孔隙率(porosity)、
[image: image30.wmf]t

為彎曲度(tortuosity)，在本研究中以Bruggeman修正模式[11]計算多孔性介質之等效擴散係數，如式(9)所示。
在質子交換膜燃料電池中，可以電荷守恆方程式(10)、(11)計算質子電位及電子電位分佈情形，由Butler-Volmer方程式和具等質子電位、電子電位之團塊模式[11-12]，則可求得陽極及陰極中之團塊模式電流密度
[image: image31.wmf]a

agg

j

,

、
[image: image32.wmf]c

agg

j

,

：

[image: image33.wmf](

)

0

=

Ñ

-

×

Ñ

m

m

f

s





(10)


[image: image34.wmf](

)

0

=

Ñ

-

×

Ñ

s

s

f

s





(11)

[image: image35.wmf]´

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

a

u

agg

agg

ref

H

a

agg

T

R

F

R

D

Fc

j

h

2

exp

1

6

2

,

,

2



[image: image36.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

agg

H

agg

a

agg

H

agg

a

D

Fc

SR

i

D

Fc

SR

i

ref

ref

,

2

,

2

2

coth

2

1

2

0

2

0


(12)


[image: image37.wmf]´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

,

,

2

12

agg

agg

agg

O

c

agg

R

D

Fc

j


[image: image38.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

c

u

agg

o

agg

c

c

u

agg

o

agg

c

T

R

F

D

Fc

SR

i

T

R

F

D

Fc

SR

i

ref

ref

h

h

2

exp

4

coth

2

exp

4

1

,

2

,

2

2

0

2

0









(13)
式中
[image: image39.wmf]m

s

、
[image: image40.wmf]s

s

分別為質子在交換膜相的等效導電率(S/m)及電子在固相（雙極板）的等效導電率(S/m)，
[image: image41.wmf]m

f

、
[image: image42.wmf]s

f

分別為膜相電位(V)及固相（雙極板）電位(V)，下標
[image: image43.wmf]a

表陽極、
[image: image44.wmf]c

表陰極，
[image: image45.wmf]agg

D

為團塊氣體擴散係數(m2/s)、
[image: image46.wmf]agg

R

為團塊粒子半徑(m)、
[image: image47.wmf]S

為團塊中催化層單位體積的反應表面積(m2/m3)、
[image: image48.wmf]F

為Faraday常數(C/mol)、
[image: image49.wmf]ref

i

c

,

為物種參考濃度(mol/m3)、
[image: image50.wmf]agg

i

c

,

為物種在團塊中之等效濃度(mol/m3)、
[image: image51.wmf]a

i

0

及
[image: image52.wmf]c

i

0

為交換電流密度(A/m2)、
[image: image53.wmf]u

R

為通用氣體常數(J/mol-K)、
[image: image54.wmf]T

為燃料電池操作溫度(K)、
[image: image55.wmf]a

h

和
[image: image56.wmf]c

h

分別為陽極及陰極之過電位(V)，其值可由式(14)、(15)求得，而
[image: image57.wmf]a

oc

E

,

和
[image: image58.wmf]c

oc

E

,

為陽極及陰極之開路電壓(V)，在本研究中令
[image: image59.wmf]0

,

=

a

oc

E

V、
[image: image60.wmf]1

,

=

c

oc

E

V。

[image: image61.wmf]a

oc

m

s

a

E

,

-

-

=

f

f

h





(14)

[image: image62.wmf]c

oc

m

s

c

E

,

-

-

=

f

f

h





(15)

利用在1atm情況下，陽極和陰極相對應之氫氣、氧氣的莫耳分率，配合Henry定律求得溶解在團塊中表面之氫氣及氧氣之等效濃度：


[image: image63.wmf]2

2

2

2

,

H

H

H

H

agg

K

x

p

c

=

、
[image: image64.wmf]2

2

2

2

,

O

O

O

O

agg

K

x

p

c

=


(16)
式中
[image: image65.wmf]2

H

K

、
[image: image66.wmf]2

O

K

為團塊中氫氣、氧氣之Henry常數(Pa-m3/mol)。
2.4邊界條件
在陽極、陰極擴散層入口及出口處之邊界條件，分別設定為均勻之壓力，即

陽極入口處：
[image: image67.wmf]in

a

p

p

,

=





(17)

陽極出口處：
[image: image68.wmf]ref

p

p

=





(18)
陰極入口處：
[image: image69.wmf]in

c

p

p

,

=





(19)

陰極出口處：
[image: image70.wmf]ref

p

p

=





(20)
在本研究中將陽極及陰極出口處之壓力值
[image: image71.wmf]ref

p

設為1atm。
在陽極、陰極與質子交換膜交界處之氣體流速與電滲阻力係數(electroosmotic drag coefficient)
[image: image72.wmf]l

及法向離子電流密度(normal ionic current density)
[image: image73.wmf]a

i

、
[image: image74.wmf]c

i

(A/m2)大小有關[13]：
陽極與質子交換膜交界處：


[image: image75.wmf](

)

a

agg

mac

act

a

j

L

i

,

1

e

-

=




(21)


[image: image76.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

×

-

O

H

H

a

a

M

M

F

i

u

n

2

2

2

l

r

v

v



(22)
陰極與質子交換膜交界處：


[image: image77.wmf](

)

c

agg

mac

act

c

j

L

i

,

1

e

-

=




(23)


[image: image78.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

×

-

O

H

O

c

c

M

M

F

i

u

n

2

2

2

1

4

l

r

v

v


(24)
式中
[image: image79.wmf]n

v

為邊界法向量、
[image: image80.wmf]act

L

為觸媒層厚度(m)、
[image: image81.wmf]M

為莫耳質量(kg/mol)、
[image: image82.wmf]mac

e

為觸媒層之巨觀孔隙率(macroscopic porosity)。燃料電池之平均電流密度大小，定義為集電板上所有法向離子電流密度之積分平均值。
在本研究中，將陽極集電板之電位設為0V，而陰極集電板之電位為操作電壓
[image: image83.wmf]cell

V

，其餘邊界條件則設為絕緣。
陽極與陰極所供應之氣體質量值及狀態，在入口處設為定值；在出口處則因氣體擴散層之對流作用，需由下列各式求得陽極中之氫氣、陰極中之氧氣及水蒸汽質量通量
[image: image84.wmf]N

v

(kg/m2-s)：
陽極與質子交換膜交界處：


[image: image85.wmf]2

2

2

H

a

a

H

M

F

i

N

n

=

×

-

v

v




(25)

陰極與質子交換膜交界處：


[image: image86.wmf]2

2

4

O

c

c

O

M

F

i

N

n

=

×

-

v

v





(26)

[image: image87.wmf]O

H

c

c

O

H

M

F

i

N

n

2

2

2

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

×

-

l

v

v



(27)

本研究採用COMSOL公司的COMSOL Multiphysics軟體來求解，經由選取模組、繪圖建模、設定參數、物理性質、邊界條件、建立網格、求解及後處理等步驟，可得到模擬結果。
本文所模擬之直通式或蛇形流道，其長度為2mm；指叉型流道之流道寬度×流道板肋部寬度尺寸為0.5mm×0.5mm，本研究進行數值模擬所使用之主要相關參數預設值如表1所示。
三、結果與討論
為探討流道結構對質子交換膜燃料電池性能及電位場的影響，除非另有提及，否則本文所使用之模擬參數預設值皆如表1所示。比較不同流道結構之燃料電池極化曲線(polarization curve）及功率密度曲線（如圖3、圖4所示），結果發現在低電流密度時，流道結構對燃料電池性能之影響並不明顯；在高電流密度時，指叉型流道可及時供應燃料電池所需之反應氣體，以降低濃度過電位之影響，因此指叉型流道質子交換膜燃料電池之性能優於直通式或蛇形。
為探討電極中反應氣體之擴散、對流效應，比較各流道結構在陽極擴散層中之氫氣及陰極擴散層中之氧氣的對流通量(convective flux)和擴散通量(diffusive flux)，結果顯示各流道之傳輸機制主要受對流效應所影響，且指叉型流道之擴散、對流效應大於直通式或蛇形流道，因此具有較佳之性能，如圖5、圖6所示。
在圖7、圖8中所顯示分別為直通式或蛇形流道及指叉型流道燃料電池中之陽極、質子交換膜及陰極電位場分佈情形，不同之流道結構其電位場分佈情形極為類似。在質子交換膜燃料電池中，因交換膜之導電率遠小於陽極、陰極之固相（雙極板）導電率，因此將產生較大之電壓降；而陽極、陰極之歐姆損失(ohmic losses)則不明顯。質子交換膜燃料電池在低操作電壓
[image: image88.wmf]cell

V

、高電流密度時，其性能常因陰極之反應氣體供應不及而下降，因此產生較大之過電位，且燃料電池操作電壓
[image: image89.wmf]cell

V

越低，所造成之過電位越大。
四、結論
本文以二維多物種傳輸數值模型，研究直通式或蛇形及指叉型流道結構對PEMFC性能及電位場分佈的影響。經由數值模擬之結果，可得到以下之結論：
1. 本文所模擬之直通式或蛇形流道質子交換膜燃料電池，其流道長度為2mm；指叉型流道質子交換膜燃料電池之流道寬度及流道板肋部寬度為0.5mm×0.5mm。經由比較各流道結構燃料電池之極化曲線及功率密度曲線，結果顯示指叉型燃料電池之性能優於直通式或蛇形流道。
2. 比較各流道結構質子交換膜燃料電池之擴散層的對流通量和擴散通量，結果顯示各流道結構質子交換膜燃料電池之傳輸機制主要受對流效應所影響。
3. 在質子交換膜燃料電池中，交換膜內產生較大之電壓降；而陽極、陰極之歐姆損失並不明顯；在陰極中產生較高之過電位，且直通式或蛇形流道之過電位大於指叉型。
五、參考文獻
1. K. Kordesch and G. Simader, Fuel cells and their applications, VCH, New York, pp. 51-179, 1996.

2. 鄭煜騰、鄭耀宗，質子交換膜型燃料電池的製造技術，能源季刊，第二十七卷，第二期，pp. 118，1997。
3. M.S. Wilson, T.E. Springer, J. Davey and S. Gottesfeld, “Alternative flow-field and backing concepts for polymer electrolyte membrane fuel cells”, Electrochemical Soc. Proc. Ed., Vol. 95-23, pp. 115-126, 1995.

4. S. Um and C.Y. Wang, “Three dimensional analysis of transport and reaction in proton exchange membrane fuel cells”, in Proc. of the ASME Heat Transfer Division, 2000b.
5. G. Squadrito, O. Barbera, I. Gatto, G. Giacoppo, F. Urbani and E. Passalacqua, “CFD analysis of the flow field scale-up influence on the electrodes performance in a PEFC”, Journal of Power Sources, Vol. 152, pp. 67-74, 2005.
6. T.E. Springer, T.A. Zawodzinske and S. Gatteadold, “Polymer Electrolyte Fuel Cell Model”, Journal of Electrochem Soc., Vol. 138, pp. 2334-2342, 2000.
7. D.J. Nelson and M.R. Spakovsky, “Single domain PEMFC model based on Siegel Siegel agglomerate catalyst geometry”, Journal of Power Sources, Vol. 115, pp. 81-89, 2003.
8. A. Biyikoglu, “Review of proton exchange membrane fuel cell models”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 30, pp. 1181-1212, 2007.
9. T. Berning, D.M. Lu and N. Djilali, “Three-dimensional computational analysis of transport phenomena in a PEM fuel cell”, Journal of Power Sources, Vol. 106, pp. 284-294, 2004.
10. K. Haraldsson and K. Wipke, “Evaluating PEM fuel cell system models”, Journal of Power Sources, Vol. 126, pp. 88-97, 2004.
11. H. Ju, H. Meng and C.Y. Wang, “A single-phase, non-isothermal model for PEM fuel cells”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 48, pp. 1303-1315, 2005.
12. M. Grujicic and K.M. Chittajallu, “Design and optimization of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells”, Applied Surface Science, Vol. 227, pp. 56-72, 2004.

13. Y.G. Yoon, W.Y. Lee, G.G. Park, T.H. Yang and C.S. Kim, “Effects of channel configurations of flow field plates on the performance of a PEMFC”, ElectrochimicaActa, Vol. 50, pp. 709-712, 2004.
表1數值模擬主要相關參數預設值
	物理參數
	符號
	值

	多孔性介質滲透性(m2)
	
[image: image90.wmf]k


	1╳10-13

	動黏滯性係數(Pa-s)
	
[image: image91.wmf]m


	2.1╳10-5

	通用氣體常數(J/mol-K)
	
[image: image92.wmf]u

R


	8.314

	燃料電池操作溫度(K)
	
[image: image93.wmf]T


	353

	陽極入口氫氣質量分率
	
[image: image94.wmf]in

H

a

,

_

2

w


	0.1

	陰極入口氧氣質量分率
	
[image: image95.wmf]in

O

c

,

_

2

w


	0.21╳0.8

	陰極入口水蒸汽質量分率
	
[image: image96.wmf]in

O

H

c

,

_

2

w


	0.2

	多孔性介質孔隙率
	
[image: image97.wmf]e


	0.4

	多孔性介質彎曲度
	
[image: image98.wmf]t


	1.5

	質子交換膜導電率(S/m)
	
[image: image99.wmf]m

s


	9

	固相（雙極板）導電率(S/m)
	
[image: image100.wmf]s

s


	1000

	團塊粒子半徑(m)
	
[image: image101.wmf]agg

R


	10-7

	團塊中催化層單位體積的反應表面積(m2/m3)
	
[image: image102.wmf]S


	107

	法拉第常數(C/mol)
	
[image: image103.wmf]F


	96485

	陽極交換電流密度(A/m2)
	
[image: image104.wmf]a

i

0


	105

	陰極交換電流密度(A/m2)
	
[image: image105.wmf]c

i

0


	1

	團塊中氫氣之Henry常數(Pa-m3/mol)
	
[image: image106.wmf]2

H

K


	3.9╳104

	團塊中氧氣之Henry常數(Pa-m3/mol)
	
[image: image107.wmf]2

O

K


	3.2╳104

	參考壓力(Pa)
	
[image: image108.wmf]ref

p


	101325

	陽極入口壓力(Pa)
	
[image: image109.wmf]in

a

p

,


	1.1╳101325

	陰極入口壓力(Pa)
	
[image: image110.wmf]in

c

p

,


	1.1╳101325

	電滲阻力係數
	
[image: image111.wmf]l


	3

	觸媒層厚度(m)
	
[image: image112.wmf]act

L


	10-5

	團塊內之微觀孔隙率
	
[image: image113.wmf]mic

e


	0.2

	團塊間之巨觀孔隙率
	
[image: image114.wmf]mac

e


	0.4




[image: image115.png]




圖1 直通式或蛇形流道物理模型
[image: image116.png]



圖2指叉型流道物理模型


[image: image117.png]cell voltage (V)

—s— straight or serpentine

—— interdigitated

2000 4000 6000 8000 10000
current densitv (A/m?2)




圖3流道結構對極化曲線的影響圖

[image: image118.png]—e— straight or serpentine

—— interdigitated

0 2000 4000 6000 8000 10000
current density (A/m?)




圖4 流道結構對功率密度的影響圖
[image: image119.png]18

16

14

12

08

05

04

02

Surtace: Convective flus, wH2 ke/n )]
Contour Convective i, w02 [keg/(m?-5)]

Maxc 1.506e-3

14

13

12

11

09

08

07

05

05

Min: 424604

Maxc: 3.084e-3

7t
031
2071
| |os
| |ee
[ fees
|- [
|- feme
f—{asss
s

f—esir
f—{za03
f—zaz
(205
ean
(a2
{2z
2

2117

2063
Min: 206%-3



[image: image120.png]18

16

14

12

08

05

04

02

Surface: Diffusive flug H2 [ke/(m? -]
Contour: Diffusive flwg w02 [kef(m-5)]

s [
\ |
\
\
\
\
T e 5 01 o1 o5

Max: 5.475e-4

0+

45

35

25

15

05

Min: 28176

Max: 1.472¢-3

it
1568
L305
| |rz
||z
| |uoss
[ oo
{—{oeer
f—{oeos
f—oms
f—osss
(s
f—oses
f—oses
—oan
ozt

0134

—=oos
Min: 5.04e-5




(a)對流通量(b)擴散通量

圖5直通式或蛇形流道陽極中之氫氣、陰極中之氧氣的對流通量及擴散通量比較圖
[image: image121.png]09

08

07

05

05

04

03

02

01

Surtace: Convective flus, wH2 ke/n )]
Contour Convective i, w02 [keg/(m?-5)]

Masc: 7819¢-3
07

Min: 2204 6

Masc 0.0267
0067

00251

00235

| |ooze

| oomz

| ootes

[0t

{0154

{001z

F—{oot21

o105

F—{0.00es

000

00057

o4t

00024

0008
Min: 8274



[image: image122.png]Surtace: Diffusive o, wH2 [ke/(m-5)]
Contour: Diffusive flwg w02 [kef(m-5)]

09

08

07

05

05

04

03

02

01

6 1

K104

Max: 87174,

0+

Min:6.717%-7

Max: 4.102e-3

s
dinz

3746

||z

[

|27

{232

{183

{1606

15

03

o3

s
Min: 1 801e-4





(a)對流通量(b)擴散通量

圖6指叉型流道陽極中之氫氣、陰極中之氧氣的對流通量及擴散通量比較圖
[image: image123.png]electric potential (V)

—&— Veell=0.85V

0.1

0 01 0.2

0. .
length acr the meml

0.5





圖7直通式或蛇形流道燃料電池中陽極、質子交換膜及陰極電位場分佈圖

[image: image124.png]electric potential (V)

—— Veell=0.55V
—&— Veell=0.70V
—&— Veell=0.85V

-0.1 0.0 01 02 03 04 05 06 0.7
length across the membrane (mm)





圖8指叉型流道燃料電池中陽極、質子交換膜及陰極電位場分佈圖
陽極排氣





陰極排氣





陰極氣體擴散層及觸媒層





陽極氣體擴散層及觸媒層





陽極進氣





陰極進氣





質子交換膜





陽極排氣





陰極排氣





陽極進氣





陽極氣體擴散層及觸媒層





質子交換膜





陽極集電板





陰極進氣





陰極集電板





陰極氣體擴散層及觸媒層








252
247

_1465722033.unknown

_1465722065.unknown

_1465722082.unknown

_1465722098.unknown

_1465722106.unknown

_1465722110.unknown

_1465722114.unknown

_1465722116.unknown

_1465722133.xls
Chart2

		67.741326		62.420156

		148.061253		137.621648

		310.232097		293.271476

		604.707257		588.206723

		1064.50269		1078.390127

		1669.964186		1777.692126

		2354.645094		2648.064265

		3048.632429		3633.690012

		3703.8659		4690.711109

		4287.47449		5787.041582

				6893.08071

				7978.34834

				9053.664355



current density (A/m2)

straight or serpentine

interdigitated

power density (W/m2)

67.741326

62.420156

140.65819035

130.7405656

279.2088873

263.9443284

514.00116845

499.97571455

851.602152

862.7121016

1252.4731395

1333.2690945

1648.2515658

1853.6449855

1981.61107885

2361.8985078

2222.31954

2814.4266654

2358.1109695

3182.8728701

3446.540355

3590.256753

3621.465742



Chart1

		67.741326		62.420156

		148.061253		137.621648

		310.232097		293.271476

		604.707257		588.206723

		1064.50269		1078.390127

		1669.964186		1777.692126

		2354.645094		2648.064265

		3048.632429		3633.690012

		3703.8659		4690.711109

		4287.47449		5787.041582

				6893.08071

				7978.34834

				9053.664355



current density (A/m2)

straight or serpentine

interdigitated

power density (W/m2)

67.741326

62.420156

140.65819035

130.7405656

279.2088873

263.9443284

514.00116845

499.97571455

851.602152

862.7121016

1252.4731395

1333.2690945

1648.2515658

1853.6449855

1981.61107885

2361.8985078

2222.31954

2814.4266654

2358.1109695

3182.8728701

3446.540355

3590.256753

3621.465742



pemfc8

		功率密度(W/m2)		電流密度(A/m2)		功率密度(W/m2)		電流密度(A/m2)		功率密度(W/m2)		電流密度(A/m2)		分析模組：		Darcy

		67.741326		67.741326		62.420156		62.420156		0		0		燃料電池結構(mm)：		0.5mm×0.5mm×2mm

		140.65819035		148.061253		130.7405656		137.621648		0		0		燃料電池操作電壓(V)：		0~1

		279.2088873		310.232097		263.9443284		293.271476		0		0		流道結構：		直通式或蛇形流道、指叉型流道

		514.00116845		604.707257		499.97571455		588.206723		0		0

		851.602152		1064.50269		862.7121016		1078.390127		0		0

		1252.4731395		1669.964186		1333.2690945		1777.692126		0		0

		1648.2515658		2354.645094		1853.6449855		2648.064265		0		0

		1981.61107885		3048.632429		2361.8985078		3633.690012		0		0

		2222.31954		3703.8659		2814.4266654		4690.711109		0		0

		2358.1109695		4287.47449		3182.8728701		5787.041582		0		0

		0		0		3446.540355		6893.08071		0		0

		0		0		3590.256753		7978.34834		0		0

		0		0		3621.465742		9053.664355		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0






_1465722136.xls
Chart2

		67.741326		62.420156

		148.061253		137.621648

		310.232097		293.271476

		604.707257		588.206723

		1064.50269		1078.390127

		1669.964186		1777.692126

		2354.645094		2648.064265

		3048.632429		3633.690012

		3703.8659		4690.711109

		4287.47449		5787.041582

				6893.08071

				7978.34834

				9053.664355



current density (A/m2)

straight or serpentine

interdigitated

cell voltage  (V)

1

1

0.95

0.95

0.9

0.9

0.85

0.85

0.8

0.8

0.75

0.75

0.7

0.7

0.65

0.65

0.6

0.6

0.55

0.55

0.5

0.45

0.4



Chart1

		67.741326		62.420156

		148.061253		137.621648

		310.232097		293.271476

		604.707257		588.206723

		1064.50269		1078.390127

		1669.964186		1777.692126

		2354.645094		2648.064265

		3048.632429		3633.690012

		3703.8659		4690.711109

		4287.47449		5787.041582

				6893.08071

				7978.34834

				9053.664355



current density (A/m2)

straight or serpentine

interdigitated

cell voltage  (V)

1

1

0.95

0.95

0.9

0.9

0.85

0.85

0.8

0.8

0.75

0.75

0.7

0.7

0.65

0.65

0.6

0.6

0.55

0.55

0.5

0.45

0.4



pemfc8

		電壓(V)		電流密度(A/m2)		電壓(V)		電流密度(A/m2)		電壓(V)		電流密度(A/m2)		分析模組：		Darcy

		1		67.741326		1		62.420156		1		0		燃料電池結構(mm)：		0.5mm×0.5mm×2mm

		0.95		148.061253		0.95		137.621648		0.95		0		燃料電池操作電壓(V)：		0~1

		0.9		310.232097		0.9		293.271476		0.9		0		流道結構：		直通式或蛇形流道、指叉型流道

		0.85		604.707257		0.85		588.206723		0.85		0

		0.8		1064.50269		0.8		1078.390127		0.8		0

		0.75		1669.964186		0.75		1777.692126		0.75		0

		0.7		2354.645094		0.7		2648.064265		0.7		0

		0.65		3048.632429		0.65		3633.690012		0.65		0

		0.6		3703.8659		0.6		4690.711109		0.6		0

		0.55		4287.47449		0.55		5787.041582		0.55		0

		0.5		0		0.5		6893.08071		0.5		0

		0.45		0		0.45		7978.34834		0.45		0

		0.4		0		0.4		9053.664355		0.4		0

		0.35		0		0.35		0		0.35		0

		0.3		0		0.3		0		0.3		0

		0.25		0		0.25		0		0.25		0

		0.2		0		0.2		0		0.2		0

		0.15		0		0.15		0		0.15		0

		0.1		0		0.1		0		0.1		0

		0.05		0		0.05		0		0.05		0

		0		0		0		0		0		0

				67.741326				62.420156				0

				140.65819035				130.7405656				0

				279.2088873				263.9443284				0

				514.00116845				499.97571455				0

				851.602152				862.7121016				0

				1252.4731395				1333.2690945				0

				1648.2515658				1853.6449855				0

				1981.61107885				2361.8985078				0

				2222.31954				2814.4266654				0

				2358.1109695				3182.8728701				0

				0				3446.540355				0

				0				3590.256753				0

				0				3621.465742				0

				0				0				0

				0				0				0

				0				0				0

				0				0				0

				0				0				0

				0				0				0

				0				0				0

				0				0				0






_1465722131.xls
Chart2

		-0.1		-0.1		-0.1

		-0.05		-0.05		-0.05

		0		0		0

		0.04630916		0.04630916		0.04630916

		0.09855353		0.09855353		0.09855353

		0.15144648		0.15144648		0.15144648

		0.20369084		0.20369084		0.20369084

		0.25		0.25		0.25

		0.25		0.25		0.25

		0.275		0.275		0.275

		0.3		0.3		0.3

		0.325		0.325		0.325

		0.35		0.35		0.35

		0.3615773		0.3615773		0.3615773

		0.40937024		0.40937024		0.40937024

		0.46177676		0.46177676		0.46177676

		0.5145076		0.5145076		0.5145076

		0.56526816		0.56526816		0.56526816

		0.6125		0.6125		0.6125

		0.6625		0.6625		0.6625

		0.7		0.7		0.7



length across the membrane (mm)

Vcell = 0.55 V

Vcell = 0.70 V

Vcell = 0.85 V

electric potential  (V)

-0.0010113198

-0.000494166

-0.0001153005

-0.0010303854

-0.0005035748

-0.0001175111

-0.0010881656

-0.0005321227

-0.0001242242

-0.0011766393

-0.0005759404

-0.0001345451

-0.0013149857

-0.0006447403

-0.0001507965

-0.0014915675

-0.0007331301

-0.0001717683

-0.0016954227

-0.000836121

-0.0001963565

-0.0018958178

-0.0009385442

-0.0002209949

0.0002189508

0.0006550773

0.0011017766

-0.012286791

-0.005778479

-0.0004515512

-0.024763728

-0.012205929

-0.0020031908

-0.03717205

-0.018617518

-0.003552352

-0.049469728

-0.025003051

-0.0050982176

0.5518226

0.7009064

0.85021347

0.5516243

0.70080435

0.8501889

0.5514296

0.7007054

0.8501653

0.5512642

0.7006222

0.8501455

0.5511402

0.7005602

0.8501309

0.55105966

0.70052016

0.85012144

0.5510121

0.70049655

0.8501159

0.5510015

0.70049125

0.85011464



Chart1

		-0.1		-0.1		-0.1

		-0.05		-0.05		-0.05

		0		0		0

		0.04630916		0.04630916		0.04630916

		0.09855353		0.09855353		0.09855353

		0.15144648		0.15144648		0.15144648

		0.20369084		0.20369084		0.20369084

		0.25		0.25		0.25

		0.25		0.25		0.25

		0.275		0.275		0.275

		0.3		0.3		0.3

		0.325		0.325		0.325

		0.35		0.35		0.35

		0.3615773		0.3615773		0.3615773

		0.40937024		0.40937024		0.40937024

		0.46177676		0.46177676		0.46177676

		0.5145076		0.5145076		0.5145076

		0.56526816		0.56526816		0.56526816

		0.6125		0.6125		0.6125

		0.6625		0.6625		0.6625

		0.7		0.7		0.7



length across the membrane (mm)

Vcell = 0.55 V

Vcell = 0.70 V

Vcell = 0.85 V

electric potental  (V)

-0.0010113198

-0.000494166

-0.0001153005

-0.0010303854

-0.0005035748

-0.0001175111

-0.0010881656

-0.0005321227

-0.0001242242

-0.0011766393

-0.0005759404

-0.0001345451

-0.0013149857

-0.0006447403

-0.0001507965

-0.0014915675

-0.0007331301

-0.0001717683

-0.0016954227

-0.000836121

-0.0001963565

-0.0018958178

-0.0009385442

-0.0002209949

0.0002189508

0.0006550773

0.0011017766

-0.012286791

-0.005778479

-0.0004515512

-0.024763728

-0.012205929

-0.0020031908

-0.03717205

-0.018617518

-0.003552352

-0.049469728

-0.025003051

-0.0050982176

0.5518226

0.7009064

0.85021347

0.5516243

0.70080435

0.8501889

0.5514296

0.7007054

0.8501653

0.5512642

0.7006222

0.8501455

0.5511402

0.7005602

0.8501309

0.55105966

0.70052016

0.85012144

0.5510121

0.70049655

0.8501159

0.5510015

0.70049125

0.85011464



pemfc8

		距離(mm)		電壓(V)		距離(mm)		電壓(V)		距離(mm)		電壓(V)		分析模組：		Darcy

		-0.1		-0.0010113198		-0.1		-0.000494166		-0.1		-0.0001153005		燃料電池結構(mm)：		0.5mm×0.5mm×2mm

		-0.05		-0.0010303854		-0.05		-0.0005035748		-0.05		-0.0001175111		燃料電池操作電壓(V)：		0.55、0.7、0.85

		0		-0.0010881656		0		-0.0005321227		0		-0.0001242242		流道結構：		指叉型流道

		0.04630916		-0.0011766393		0.04630916		-0.0005759404		0.04630916		-0.0001345451

		0.09855353		-0.0013149857		0.09855353		-0.0006447403		0.09855353		-0.0001507965

		0.15144648		-0.0014915675		0.15144648		-0.0007331301		0.15144648		-0.0001717683

		0.20369084		-0.0016954227		0.20369084		-0.000836121		0.20369084		-0.0001963565

		0.25		-0.0018958178		0.25		-0.0009385442		0.25		-0.0002209949

		0.25		0.0002189508		0.25		0.0006550773		0.25		0.0011017766

		0.275		-0.012286791		0.275		-0.005778479		0.275		-0.0004515512

		0.3		-0.024763728		0.3		-0.012205929		0.3		-0.0020031908

		0.325		-0.03717205		0.325		-0.018617518		0.325		-0.003552352

		0.35		-0.049469728		0.35		-0.025003051		0.35		-0.0050982176

		0.3615773		0.5518226		0.3615773		0.7009064		0.3615773		0.85021347

		0.40937024		0.5516243		0.40937024		0.70080435		0.40937024		0.8501889

		0.46177676		0.5514296		0.46177676		0.7007054		0.46177676		0.8501653

		0.5145076		0.5512642		0.5145076		0.7006222		0.5145076		0.8501455

		0.56526816		0.5511402		0.56526816		0.7005602		0.56526816		0.8501309

		6.13E-01		0.55105966		0.6125		7.01E-01		6.13E-01		0.85012144

		0.6625		0.5510121		0.6625		0.70049655		0.6625		0.8501159

		0.7		0.5510015		0.7		0.70049125		0.7		0.85011464






_1465722115.unknown

_1465722112.unknown

_1465722113.unknown

_1465722111.unknown

_1465722108.unknown

_1465722109.unknown

_1465722107.unknown

_1465722102.unknown

_1465722104.unknown

_1465722105.unknown

_1465722103.unknown

_1465722100.unknown

_1465722101.unknown

_1465722099.unknown

_1465722090.unknown

_1465722094.unknown

_1465722096.unknown

_1465722097.unknown

_1465722095.unknown

_1465722092.unknown

_1465722093.unknown

_1465722091.unknown

_1465722086.unknown

_1465722088.unknown

_1465722089.unknown

_1465722087.unknown

_1465722084.unknown

_1465722085.unknown

_1465722083.unknown

_1465722074.unknown

_1465722078.unknown

_1465722080.unknown

_1465722081.unknown

_1465722079.unknown

_1465722076.unknown

_1465722077.unknown

_1465722075.unknown

_1465722069.unknown

_1465722071.unknown

_1465722072.unknown

_1465722070.unknown

_1465722067.unknown

_1465722068.unknown

_1465722066.unknown

_1465722049.unknown

_1465722057.unknown

_1465722061.unknown

_1465722063.unknown

_1465722064.unknown

_1465722062.unknown

_1465722059.unknown

_1465722060.unknown

_1465722058.unknown

_1465722053.unknown

_1465722055.unknown

_1465722056.unknown

_1465722054.unknown

_1465722051.unknown

_1465722052.unknown

_1465722050.unknown

_1465722041.unknown

_1465722045.unknown

_1465722047.unknown

_1465722048.unknown

_1465722046.unknown

_1465722043.unknown

_1465722044.unknown

_1465722042.unknown

_1465722037.unknown

_1465722039.unknown

_1465722040.unknown

_1465722038.unknown

_1465722035.unknown

_1465722036.unknown

_1465722034.unknown

_1465722017.unknown

_1465722025.unknown

_1465722029.unknown

_1465722031.unknown

_1465722032.unknown

_1465722030.unknown

_1465722027.unknown

_1465722028.unknown

_1465722026.unknown

_1465722021.unknown

_1465722023.unknown

_1465722024.unknown

_1465722022.unknown

_1465722019.unknown

_1465722020.unknown

_1465722018.unknown

_1465722009.unknown

_1465722013.unknown

_1465722015.unknown

_1465722016.unknown

_1465722014.unknown

_1465722011.unknown

_1465722012.unknown

_1465722010.unknown

_1465722005.unknown

_1465722007.unknown

_1465722008.unknown

_1465722006.unknown

_1465722003.unknown

_1465722004.unknown

_1465722002.unknown

